Figura 2. Adesão e Atividade celular das rASC associadas ao biomaterial de colágeno. (A) Percentagem de adesão. As células foram associadas a 2,56x105 células/cm3 (LD) e 1,28x106 células/cm3 (HD) sobre o biomaterial e incubadas por 3 h. Após, os construtos foram lavados e as células não aderentes foram contadas. (B) Atividade celular: as células aderidas no biomaterial foram incubadas por 72 h e a atividade celular medida pelo teste MTT. Densidade óptica lida em 540 nm. Diferenças estatísticas entre os grupos estão indicadas por asteriscos. \* Diferença estatística p<0,05. \*\*Diferença estatística p<0,01.